СВАРОЧНЫЕ ПРУТКИ.

Методы идентификации материала.

| Наименование материала | Температура сварки, С | Кратность отпуска, м | Код материала | Цвет | Цена за погонный метр, евро | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | профиль 8х2 (плоский) | профиль 5.7х3.7 (треуг.)  | профиль 7х5 (треуг.)  |  |
| Полиэтилен (твердый) |  | 10 |  | черный | 1.25 | 0.65 | 0.90 | Расширительные бачки, бачки омывателей, подкрылки |
|  | 300 |  | PEHD |  |  |  |  |  |
| Пр-во Россия |  | 20 |  | черный | 0.30 | 0.30 |  |  |
| Полиэтилен (мягкий) |  | 10 |  | черный |  | 0.65 |  | Расширительные бачки, воздуховоды |
|  | 270 |  | PELD |  |  |  |  |  |
| Пр-во Россия |  | 20 |  | черный |  | 0.35 |  |  |
| Полипропилен |  | 10 |  |  | 1.25 | 0.65 | 0.90 | Бамперы, корпуса фар, решетки радиаторов, АКБ |
|  | 300 |  | PP |  |  |  |  |  |
| Пр-во Россия |  | 20 |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |
| Поливинилхлорид (твердый) |  | 10 |  | серый |  | 0.65 | 0.90 |  |
|  | 350 |  | PVC-H |  |  |  |  |  |
| Пр-во Россия |  | 20 |  | желтый | 0.40 | 0.40 |  |  |
| Поливинилхлорид (мягкий) | 400 | 10 | PVC-W | прозрачн. |  | 0.65 |  | Задние и боковые фонари из РММА |
| Таможенная лента | 500 | 100м | PVC-W | серебр. | 34 |  |  |  |
| Полистирол | 350 | 10 | PS | белый |  | 1.35 |  |  |
| Акрилнитрит бутадиенстирол |  | 10 |  | белый | 1.35 | 0.65 | 0.90 | Передние панели, бамперы, спойлеры, корпуса фар, ТДА |
|  | 350 |  | ABS |  |  |  |  |  |
| Пр-во Россия |  | 20 |  | черный | 0.35 | 0.35 |  |  |
| Хонда-полимер- альфа | 350 | 5 | ABS/PC/ | черный |  | 1.35 |  | Внешние детали авто HONDA |
| Поликарбонат | 350 | 5 | PC | прозрачн. |  | 1.35 |  | Бамперы старых MERSEDES’ов, задние фонари |
| Поликарбонат полибутилен терафталат | 350 | 10 | PC/PBTR | серый | 1.35 | 1.35 |  | Бамперы FORD, MERS-124,201 FIAT и т.д. |
| Полиамид | 400 | 5 | PA | черный |  | 1.50 | 1.80 | Детали радиаторов, печек, воздуховоды |
| Полиуритан | 350 | 3 | PUR | черный |  | 1.35 |  | Задние брызговики иномарок |
| Полиоксид- метилен | 350 | 3 | POM | белый |  | 1.35 |  | Дверные ручки, поводки стеклоочистителей |

| Материал | tсв,С | Цена за килограм, евро |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3мм | 4мм |  5мм | 5.7х3.7мм | (плоск) 8х2мм |
| ПЭ твердый | 300 | 8.5 черн | 8.5 черн, 9.6 цветной | 8.5 черн | 14.0 черн | 14.0 черн |
| ПЭ мягкий | 270 |  | 8.5 черн, 9.6 цветной |  | 14.0 |  |
| ПП | 300 | 8.5 бел | 8.5 | 8.5 | 14.0 бел |  |
| ПВХ твердый | 350 | 15.0 | 15.0 |  | 15.0 |  |