Методы  определения  искусственного  материала

| Прозрачность | прозрачн.\непрозрачн. ABS MF PA PE PF POM PP PS PTFE PUR PVC-U PVC-P UF EP прозрачный CA PC PMMA PS PVC-U PVC-P UP |
| --- | --- |
| Качество на ощупь | восковитость PE PP PTFE твердость\пластинч. ABS CA MF PA PC PMMA PF POM PPS PPO PS PUR PVC-U UF UP EP |
| Разрыв при растяжении | нет разрыва PA PE PP PPS PVC-U PVC-P мягк.разрыв\тянучесть ABS PC POM PPO PUR PVC-U хрупкий излом MF PMMA PF PS UP EP |
| Плавучесть | плавает PE PP PPS PUR тонет ABS CA MF PA PMMA PF POM PPO PS PTFE PVC-U PVC-P EP |
| Горючесть | воспламенимый ABS CA PA PE PMMA POM PP PS PUR UP трудновосплам. MF PC PPS PPO PVC-U PVC-P UF EP самозатухающ. MF PA PC PP PPO PTFE PVC-U PVC-P UF коптящий ABS CA PC PS UPEP некоптящий PA PE PMMA POM PP PPS UF |
| Пламя | желтое,яркое ABS MF PC PMMA PF PS PUR UF UPEP светлое с голуб.ст. PE PP PPS голубоватое PA POM желто-зеленый CA PVC-U PVC-P |
| Запах | восковатый PE PP PPS роговины PA сладковатый ABS PMMA PS UP смолы,дегтя PP PPO резкий,едкий POM PUR PVC-U PVC-P EP рыбы MF POM UF бумаги,уксуса CA PF не типичный PC PTFE |
| Тест на растворимость | тетрахлоруглерод,клей PS становится матовой PPO не клеится ABS CA MF PA PC PE PMMA PF POM PP PPS PTFE PVC-U PVC-P UF UP EP уксус эфир,клется ABS PC PPO PS становится матовой CA не клеится MF PA PE PMMA POM PP PPS PTFE PVC-U PVC-P UF |
| Тест на уст-ть к царапанию ногтем | уст. к царап. ABS CA PA PC PMMA PF POM PP PPS PPO PS PVC-U UF UPEP не уст. к царапан. PE PTFE PVC-P |

ТЕРМОПЛАСТЫ                                                                                                   ДУРОПЛАСТЫ

ABS   	Акрилнитритбутадиенстирол  	PP       Полипропилен                             MF    Меламин-формальдегид

CA   	Целлюлозацетат			PPS     Полифениленсульфид                  PF    Фенол-формальдегид

PA      	Полиамид                             		PPO     Полифениленоксид                      PUR  Полиуретан

PC      	Поликарбонат                      	PS       Полистирол                                 UF    Карбамид-формальдегид

PE      	Полиэтилен                          	PTFE    Политетрафторэтилен                 UP    Ненасыщенная полиэфирная смола

PMMA  	Полиметилметалакрилат         	PVC-U  Поливинилхлорид тв.                   EP    Эпоксидная  смола

POM   	Полиоксиметилен                 	PVC-P  Поливинилхлорид  мяг.